金相试样单盘自动磨抛机 CMP-3

重要注意事项和安全信息

CMP-3 型自动磨抛机为单盘台式机，是依据国际标准，采用国际先进工艺技术制造的新一代高精度、制样过程自动化的研磨抛光设备。

具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换；多试样夹试器和气动单点加载等功能。本机采用了先进的微处理器控制系统，使得磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调，制样压力、时间设定直观、便捷。只需更换磨抛盘或者砂纸和织物即可完成磨、抛工序的操作。从而使本机展现了更加广泛的应用性。具有转动平稳、安全可靠、噪音低及采用铸铝底座增加了磨抛的刚性等特点。

本机带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织并随时将磨粒冲刷排走；再配以玻璃钢外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。

适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样。是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

主要技术指标

磨抛盘直径：φ250mm（可订制φ230mm、φ300mm）

磨抛盘转速：50-1000 r/min（无极调速）以及 400 / 600 / 800 / 1000 r/min（四级定速）

磨抛盘转向：可调正反转选择

磨抛头转速：5-150 r/min（无极调速）制备样数量：4 个（可定制 6 个）

加 荷 范围：0-0.7Mpa 可调，出厂参数设置为 0.2Mpa 以内制 样 时间：0-3000 S

试 样 直径：出厂标配φ30mm（可订制直径φ22-φ45mm）输 入 电压：单相 AC220V 50Hz

输 入 功率：900W

外 形 尺寸：455*785*700mm净	重：50 KG

毛	重：55 KG

各部件功能简介：

磨抛头：内含机械电气控制，是整机组成的重要部分。磨抛头控制面板：调节压力控制参数调节。

磨抛盘：也称“工作盘”，是磨抛试验的重要组成部分，将砂纸、绒布等耗材固定在上面，对试样进行磨抛。

可调式减震底脚：调节机身水平、稳固。

夹持器：对试样进行固定，通过压头可产生 0-0.7Mpa 压力。

回转水嘴：磨抛过程中可对试样进行冲洗；可根据需要开关或转动。挡水圈：磨抛过程中防止水外溅。

磨抛机控制面板：对工作盘进行转速方向及磨抛时间设置；整机启动、停止控制。

4、安装及注意事项

  - 设备必须有良好的接地，必须使用三极标准电源插座！

  - 设备应安装在稳固、无震动的工作台面上，环境温度 5℃-30℃；相对湿度＜85%，周围无腐蚀性气体及导电尘埃。

  - 把整机搬到稳固的工作台面上，将进、排水管接入设备、分别打开两个回转水嘴，检查进、排水管是否通畅，各连接部分不能漏水。

  - 根据进、排水情况确定设备的安放位置并放好，调整 4 个可调节式减震垫，使设备基本水平并使其稳定。

  - 磨抛盘可快速更换，两手拿住磨抛盘轻轻上提即可取下来；将另一个磨抛盘两手拿平，目测磨抛盘的三个活塞杆孔与三个活塞杆基本对应时落下，感觉其中一个孔对应时，轻微摆动磨抛盘使另两个也对应后将盘持平插入，再用手控压一下，使磨抛盘下面与磨抛座的定位面完全接触。

磨抛盘下面

定位面

活塞杆孔		活塞杆

密封圈

图二	图三

  - 金相砂纸和抛光织物的安装方法

把磨抛盘的上平面擦净，将带压敏胶的金相砂纸或抛光织物粘贴在其上，目测砂纸或织物与盘的边缘距离基本一致，用手均匀的压平整使其粘结牢固。

  - 夹持器的安装方法

如果需要更换夹持器，可用扳手将夹持器上面的两个螺母松开，取下两个沉头螺钉，即可卸下夹持器进行更换。按装后需调整压头与试样固定套孔同心时，再将两个螺母拧紧。

螺母和螺钉试样固定套

夹持器

图四

  - 将气管一端插入磨抛头后部的快换接头上，另一端插入气源的接头上。

注意：气源应满足以下要求：输入气压应在 0.4-0.7MPa 之间；须由过滤器过滤，滤芯精度 40um。

  - 将电源线接头插入磨抛座后部的电源线接口。

电源线接头

电源插头

操作键盘及显示

液晶显示器从上向下依次显示时间，转速，运转方向。

【速度+】无极调速（↑）是增大速度。停止或者运行时都可调整。

【速度-】无极调速（↓）时减小速度。停止或者运行时都可调整。

【定速 1】机器定速运转选择 400 转/分钟

【定速 2】机器定速运转选择 600 转/分钟

【定速 3】机器定速运转选择 800 转/分钟

【定速 4】机器定速运转选择 1000 转/分钟

【正/反】 磨抛盘运行方向选择，如果当前正转，按一下反转。

【压力表】当使用本机时压力表起初应调为 0.1mpa，然后机器运转时转动旋钮（+）逐渐加大压力。

【参数设备菜单】 转速、工作时间等参数设置。装 箱 单

| 名 | 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气动研磨/抛光机 | CMP-3 | 台 | 1 |  |
| 产 | 品 说 明 书 |  | 份 | 1 |  |
| 产 | 品 合 格 证 |  | 份 | 1 |  |
| 装 | 箱 单 |  | 份 | 1 |  |
| 抛 | 光 织 物 | Φ250mm | 片 | 1 |  |
| 金 | 相 砂 纸 | Φ250mm | 片 | 1 |  |
| 磨 | 抛 盘 | Φ250mm | 个 | 1 |  |
| 铝 | 扣 圈 | Φ250mm | 个 | 1 |  |
| 排 | 水 管 |  | 根 | 1 |  |
| 进 | 水 管 |  | 根 | 1 |  |
| 耐 | 压 管 | Φ8 | 根 | 1 |  |
| 油 | 水 分 离 器 |  | 个 | 1 |  |
| 磁 | 性 盘 |  | 张 | 1 |  |
| 防 | 粘 盘 |  | 张 | 5 |  |
| 调 | 平 底 脚 |  | 个 | 4 |  |
| 电 | 源 线 |  | 根 | 1 |  |
| 防 | 尘 盖 |  | 个 | 1 |  |
| 挡 | 水 圈 |  | 个 | 1 |  |

# Text boxes

请仔细阅读以下条款！

图五