重要注意事项和安全信息

Important notices and safety information

CMP-4S 型自动磨抛机为双盘台式磨抛机，跟据国际标准，采用国际先进工艺技术，研发制造一款中心加力与单点加力为一体的新型研磨抛光设备。

具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换；多试样夹试器，同事具体气动单点加载和中心加载功能。本机采用了先进的微处理器控制系统，使得磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调，制样压力、时间设定直观、便捷。只需更换磨抛盘或者砂纸和织物即可完成磨、抛工序的操作。从而使本机展现了更加广泛的应用性。具有转动平稳、安全可靠、噪音低及采用铸铝底座增加了磨抛的刚性等特点。

本机带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织并随时将磨粒冲刷排走；再配以玻璃钢外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。

适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样。是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

主要技术指标

Main Specifications

- 磨抛盘直径：φ250mm（可订制φ230mm、φ300mm）

- 磨抛盘转速：50-1000 r/min（无极调速）以及 400 / 600 / 800 /1000 r/min（四级定速）

- 磨抛盘转向：可调正反转选择

- 磨抛头转速：5-150  r/min（无极调速）

- 制备样数量：6 个

- 输入气源：0.4-0.7Mpa，

- 制 样 时间：0-3000 S

- 制样压力：单点 20-70N	中心 150-300N

- 试 样 直径：出厂标配φ30mm（可订制直径φ22-φ45mm）

- 输 入 电压：单相 AC220V 50Hz

- 输 入 功率：1.1KW

- 外 形 尺寸：735*570*590mm

- 净	重：100KG

- 毛	重：120KG

各部件功能简介

Brief introduction of each component function

- 磨抛头：内含机械电气控制，是整机组成的重要部分。

- 磨抛头控制面板：可显示磨抛头转速，磨抛压力，磨抛时间，切换中心压力与单点压力切换更改语言等。旋转编码器或点击屏幕数值将调节磨抛参数。

- 磨抛盘：也称“工作盘”，是磨抛试验的重要组成部分，将砂纸、绒布等耗材固定在上面，对试样进行磨抛。

- 夹持器：本机具备两种夹持器，一种单点力夹持器，另一种中心力夹持器。分别对式样进行不同的加持。

- 冷却水嘴：磨抛过程中可对试样进行冲洗；可根据需要开关或转动。

- 挡水圈：磨抛过程中防止水外溅。

- 磨抛机控制面板：对工作盘进行转速，方向及三级定速设置；整机启动、停止控制。

装 箱 单

Packing List

| 全自动磨抛机 | CMP-4S | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 | 品 | 说 | 明 | 书 | 份 | 1 |
| 产 | 品 | 合 | 格 | 证 | 份 | 1 |
| 装 |  | 箱 |  | 单 | 份 | 1 |
| 抛 | 光 织 | 物 | Φ250mm | 片 | 2 |
| 金 | 相 砂 | 纸 | Φ250mm | 片 | 8 |
| 磨 | 抛 | 盘 | Φ250mm | 个 | 2 |
| 铝 | 扣 | 圈 | Φ250mm | 个 | 2 |
| 排 | 水 | 管 |  | 个 | 1 |
| 进 | 水 | 管 |  | 个 | 1 |
| 耐 | 压 | 管 | Φ8*3000mm | 根 | 1 |
| 油 | 水 分 离 | 器 |  | 个 | 1 |
| 磁 | 性 | 盘 |  | 张 | 2 |
| 防 | 粘 | 盘 |  | 张 | 5 |
| 调 | 平 底 | 脚 |  | 个 | 4 |
| 电 | 源 | 线 |  | 根 | 1 |
| 防 | 尘 | 盖 |  | 个 | 2 |
| 中 | 心 夹 持 | 盘 |  | 个 | 1 |
| 单 | 点 夹 持 | 盘 |  | 个 | 1 |
| 挡 | 水 | 圈 |  | 个 | 2 |

# Text boxes

CMP-4S

金相试样双盘自动磨抛机

名	称	规 格	单 位	数 量	备 注